## Slide 1
Forskningsfelt/arbejdsområde:
Levetidsforlængelse af eksisterende betonkonstruktioner
Vurdering af eksisterende betonkonstruktioners bæreevne
Opgradering af betonkonstruktioner vha. fiberkompositmaterialer
Anvendelse af fiberkompositarmering som indstøbt armering
Fiberkompositter til konstruktioner, generelt
Betonteknologi
Jacob Wittrup Schmidt

## Slide 2
Romerne opfandt anvendelsen af beton
De naturlige puzzolaner f.eks. i form af vulkansk aske. Cement bestående af puzzolaner kaldes også romersk cement.
Blev dog ind imellem blandet læsket kalk (den kemiske forbindelse, der dannes, når man læsker brændt kalk ved at tilføre vand)
Concord templet i Rom rummer den ældste (overlevende) beton i fundamentet – opført 121 B.C.
OBS: Andre havde tidligere brugt forskellige materialer som bindere i mørtel (= beton uden sten) – men romerne var de første til at bruge beton som egentligt konstruktionsmateriale
Historik

## Slide 3
Pantheon, Romersk tempel i Rom, bygget ca. år. 120, 42 meter frit spænd
Er opført med forskellige densiteter og styrker beton for at reducere vægten af kuplen og sikre den nødvendige styrke – ligesom kuplens tykkelse varierer (udsparingerne reducerer yderligere vægten).
Historik

## Slide 4
Utallige eksempler på
Materialet med de mange ansigter
Den moderne tidsalders byggemateriale
Verdens mest anvendte byggemateriale
Historik

## Slide 5
Betonens mange udtryk
Belægning og rør
Elementbyggeri
Historik

## Slide 6
Den flydende sten
Eksempel fra storebæltsbetonen 1992 er en moderne og ret kompleks sammensætning
2 stentyper, 2 sandtyper, cement, flyveaske, mikro-silica (slurry) og 3 kemiske tilsætningsstoffer (plastificering, superplastificering og luftindblanding – teknikkerne anvendes stadig
Betonens sammensætning

## Slide 7
Gode trykegenskaber
Afhængig af cementpastaens styrke
Cylindertest der repræsenterer betonkonstruktionens trykzone
Tryktesten anvendes til at vurdere betonens trykstyrke
Betonens egenskaber og virkemåder

## Slide 8
Lav trækstyrke
ca. 1/10 trykstyrken
Dette gør at betonen ikke umiddelbart er egnet til brug i bjælker med et bøjende moment
Trækstyrke negligeres derfor typisk når den maksimale bæreevne beregnes
Forskellige metoder til at teste
Betonens egenskaber og virkemåder

## Slide 9
Stål er derimod god til at optage træk
Ved indstøbning af stålarmering i området der optager kan det bøjende moment optages
Aktivers når revnen initierer igennem det armerede område
Beton med armering

## Slide 10
Stålarmingen er designet til at kunne flyde
Den lægges så tæt på beton overfladen som muligt
Armeringen bliver beskyttet via et dæklag
https://compraco.com.br/en/blogs/construcao-civil/resistencia-a-tracao-de-barras-de-reforco
https://www.zwickroell.com/industries/metals/metals-standards/concrete-reinforcing-steel-en-iso-15630-1-astm-e488/
Beton med armering

## Slide 11
Indstøbningen af armeringen gør at der opstår så der opstår et varslet brud
Ved indlægning af tilstrækkelig armering opnås varslet brud
Beton med armering

## Slide 12
Styrer brudtypen via armeringsgraden
Armeringsgraden viser om det designede tværsnit er normalt-, over- eller underarmeret:
- Normalarmeret tværsnit:
Armeringen begynder at flyde på samme tidspunkt som betonen knuses. Altså er der tydelige revner og deformationen, så man får et varslet svigt.
- Overarmeret tværsnit:
Armering er i det elastiske område når betonen knuses. Altså fører det til et uvarslet svigt
Underarmeret tværsnit:
Armering når ikke at udvikle sig tilstrækkeligt plastisk før der udvikles et uvarslet brud.
<
<
Minimumsarmering
Overarmeret
Beton med armering

## Slide 13
Fiber i beton
13

## Slide 14
Traditionelt armeret beton
  Armering placeres i formen
  Betonen hældes hen over armeringen
Stålfiberarmeret beton
  Fibrene blandes i betonen
  Betonen hældes i formen
  (nogle gange er der hovedarmering)
Sammenligning med almindelig armeret beton
Beton med stålfibre
14

## Slide 15
Introduktion til stålfiberarmeret beton
  Hvordan ser de ud?
  Hvilke egenskaber får betonen?
  Hvad kan man bruge det til?
Beton med stålfibre
15

## Slide 16
Hvordan ser de ud…
Forskellige tværsnit, men hvorfor…?
Beton med stålfibre
16

## Slide 17
Fibre blandes i den friske beton
Fibrene er "over det hele"
Fibrene "holder sammen" over revner (duktilitet)
Trækstyrken og trykstyrken øges ikke nævneværdigt
Beton med stålfibre
17

## Slide 18
Holdbarhed og mekaniske egenskaber
Tre primære ”udfordringer”
  Klorider
  Karbonisering
  Vagabonderende strømme
  Mekaniske egenskaber relaterer sig til ståls egenskaber
SFRC er meget holdbart så længe det er urevnet!
Beton med stålfibre
18

## Slide 19
Eksempler på forskellige ”ikke metaliske” fibertyper
Aramid fiber
Glasfiber
Polypropylene
Genanvendelse af materialer (f.eks)
Osv.
Osv.
Bearbejdeligheden er vigtig..
Chung Thi Nguyen, Pitcha Jongvivatsakul and Ganchai Tanapornraweekit. The 21th National Convention on Civil Engineering 28-30 June 2016, Chonburi, THAILAND
https://www.indiamart.com/proddetail/glass-fiber-chopped-strands-11702253697.html
Beton med andre fibertyper
19

## Slide 20
Uddrag fra studiet: ”Influence of steel, glass and polymer fibers on the cracking behavior of reinforced concrete beams under flexure”. Antonio Conforti, Raúl Zerbino, Giovanni A. Plizzari.
Ikke nogen signikant effekt i den urevnede tilstand
Den maksimale revnevidde reduceres med 30-50% for stål og 25-30% for glasfibre, polymer mikrofibre mindre end 10%
Stål og polymerfibre forøger bæreevnen, hvor effekten af Glass fibre er insignifikant
Beton med andre fibertyper
20

## Slide 21
CONTROL set i forhold til bjælkerne med FRC blandingerne
Fibre ser ud til at påvirke revnedannelse og betonens duktilitet
Reducerer revnevidder
Anvendes f.eks. til tunnelbyggeri, terrasser, betondækplader
I bjælker med hovedarmering ses det dog at hovedarmeringen er styrende for bjælkens opførsel
Hvorfor ikke anvende hovedarmering af FRP materiale?
Beton med andre fibertyper
21

## Slide 22
Fiberkompositarmering i beton
Tak til Dr.-Ing. André Weber fra Schöck

## Slide 23
Lineær elastisk indtil brud
Ingen flydning
Høj trækstyrke
Lille tøjning i brudstadiet
E modul og trækstyrke kan designes
https://www.indiamart.com/proddetail/glass-fiber-chopped-strands-11702253697.html
Beton med fiberarmering
23

## Slide 24
l = 1100mm
Bøjningstest pladetykkelse 45mm, bredde 280mm, Længde =1100mm
Beton C45
Armering 3 stk. Ø8 glasfiberarmering
Tak til Dr.-Ing. André Weber fra Schöck for billedmaterialet
Beton med fiberarmering

## Slide 25
Tak til Dr.-Ing. André Weber fra Schöck for billedmaterialet
Beton med fiberarmering

## Slide 26
f=150mm
Tak til Dr.-Ing. André Weber fra Schöck for billedmaterialet
Beton med fiberarmering

## Slide 27
Tak til Dr.-Ing. André Weber fra Schöck for billedmaterialet
Beton med fiberarmering

## Slide 28
Tak til Dr.-Ing. André Weber fra Schöck for billedmaterialet
Beton med fiberarmering

## Slide 29
Chart: Bending Test 45mm slab, 3x8mm ComBAR, 1100mm support
Responskurve
Lineær elastisk opførsel indtil brud
Ved anvendelse af stålarmering
Tak til Dr.-Ing. André Weber fra Schöck for billedmaterialet
Beton med fiberarmering

## Slide 30
Beton – nedbrydningsmekanismer og holdbarhed

## Slide 31
Hvad påvirker konstruktionen
Termisk belastning
Egenvægt
Geotekniske forhold
Påkørsel
Svind
Bevægelig last
Bevægelig last
Fugt
Søjle
Dæk
Belægninger
Koncentrerede belastninger
Frost/tø påvirkninger
Saltning
Nedbrudningsmekanismer og holdbarhed
31

## Slide 32
Konstruktionen er skadet pga. dårlig vedligehold
Nedbrydning af beton og armering
Nedbrydningsprocessen (designfasen) skal stoppes før der forstærkes
Armeringskorrosion, klorid indtrængning, frostskader, Alkali kisel
Synergieffekt
Kloridindtrængning
Korrosion i armeringen
Frostskader
AKR
Nedbrudningsmekanismer og holdbarhed

## Slide 33
Test af eksisterende konstruktioner
Ca. 100 ton akselast
Nedbrudningsmekanismer og holdbarhed

## Slide 34
Strip uden asfalt
(74,5 tone axle load)
Strip med asphalt
(97,4 tone axle load)
Nedbrudningsmekanismer og holdbarhed

## Slide 35
National strategi for bæredygtigt byggeri
Bæredygtighed af materialer
EPD - Environmental Product Declaration
LCA analyser
- LCABYG
- InfraLCA
Cirkulært byggeri
Nedbrudningsmekanismer og holdbarhed

## Slide 36
Tak